绝缘液体硅橡胶RH－G601/40

牌号:RH-G601/40

性能指标:

外观：	                  			 A半透明/B灰色

粘度（28℃，mpa.s）：			    14万~16万   （6#转子，5.0RPM）

可操作时间:				    		 大于48h（25℃）

硬度（邵氏A）：         	   			 40~43

拉伸强度（直角形）（MPa）：          	 ≧7

伸长率（%）：           	  			 ≧450

抗撕强度（KN/m）：        			 ≧21

体积电阻率(Ω.mm):					 ≧1*1015

介电常数（100Hz）：					 ≤3

损耗因子							 0.002

耐漏电起痕，1A4.5						 通过

介电强度（常态油中，快速升压）（kv/mm）	 ≧20

特性:

本品是通过加成反应，中温固化成型的双组份加成型液体硅橡胶。中等粘度，较低温度固化，优良的疏水性，高撕裂强度。优异的电性能。舒适的操作性能。

用途：

用于冷缩终端、中高压电缆附件、互感器、套管、各类绝缘子、电缆终端等

汽车发动机用绝缘制品、体育用品

应用方法：

A、B组分在供货时已经过滤，并去除空气。A剂与B剂混合使用比例1：1。用不会渗入空气的计量混合设备进行生产。用泵加压经静态混合器注入已加热的模具中，模具温度一般110~115度较好，也可更大的范围90~130度。注射压80bar控制在120秒注满较好。视制件的大小不同而定。混合后，请及时使用。25度下，不小于50小时的可使用时间。注射管可拆卸后置于冷藏保存（但也不宜时间过长），便于下次继续使用，不至固化。

包装、储运：

规格：200公斤/桶或20公斤/桶，常温下可储存半年。如果超期，检测合格仍可使用。

注意事项:

避免接触氮，磷，硫，锡等物质，以免破坏催化剂难以固化。

浙江润禾有机硅新材料有限公司

新材料技术部