绝缘液体硅橡胶RH－G603/40

牌号：RH-G603/40

性能指标：

外观：	                  			 A半透明/B半透明

粘度（28℃，mpa.s）：				  8万~9万

可操作时间:				    		 大于48h（25℃）

硬度（邵氏A）：         	   			      39~41

拉伸强度（MPa）：          			      ≧4.5

伸长率（%）：           	  			      ≧300

抗撕强度（直角形）（KN/m）：   		      ≧18

体积电阻率(Ω.mm):					      ≧1*1015

介电常数（100Hz）：					      ≤3

损耗因子								  0.002

耐漏电起痕	，1A4.5					      通过

介电强度（常态油中，快速升压）（kv/mm）	   ≧20

特性：

本品是通过加成反应，中温固化成型的双组份加成型液体硅橡胶。较低的粘度，较低温度固化，优良的疏水性，高撕裂强度。优异的电性能。舒适的操作性能。

用途：

用于中低压电缆附件、避雷器、真空灭弧室包覆等。

应用方法：

A、B组分在供货时已经过滤，并去除空气。A剂与B剂混合使用比例1：1。用不会渗入空气的计量混合设备进行生产。混合后，请及时使用，25度下，不小于50小时的可使用时间。

包装、储运：

规格：200公斤/桶或20公斤/桶，常温下可储存半年。如果超期，检测合格仍可用。

注意事项:

避免接触氮，磷，硫，锡等物质，以免破坏催化剂难以固化。

浙江润禾有机硅新材料有限公司

新材料技术部